Instrukcja technologiczna spawania (WPS) - TIG 141

| Nr WPS | WPS-141-01 | Rewizja / data | 0 / 2026-11-05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wytwórca | Warsztat Przykładowy (fikcyjny) | Miejsce spawania | warsztat i montaż |
| Podstawa kwalifikacji (nr WPQR / inne) | WPQR nr [[nr z jednostki]] | Norma odniesienia układu | PN-EN ISO 15609-1 |

WPS bez podstawy kwalifikacji (np. WPQR) nie jest kwalifikowaną technologią. Zakres stosowania wynika z WPQR i wymagań zamawiającego.

1. Złącze

| Rodzaj złącza / spoiny | doczołowe, rura-rura, BW | Przygotowanie | na styk, bez ukosowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Szczelina | 0-0,5 mm | Niewspółosiowość maks. | wg wymagań klienta |

Szkic złącza i kolejność ściegów:

rura Ø 51 × 2,0 mm, styk, 1 ścieg (przetop + lico) [[wstaw szkic]]

2. Materiał podstawowy i zakresy

| Gatunek (nr / nazwa) | 1.4404 / 316L | Grupa materiałowa | [[wg WPQR]] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres grubości ścianki | [[wg WPQR]] | Zakres średnic zewn. | [[wg WPQR]] |

3. Proces, pozycje, materiały dodatkowe

| Proces | 141 (TIG) | Pozycje spawania | PA, PC, PH |
| --- | --- | --- | --- |
| Technika | prosta | Spoiwo (oznaczenie, Ø) | pręt 316L, Ø 1,6 mm |
| Gaz osłonowy / przepływ | Ar 4.8 / 7-9 l/min | Gaz formujący / przepływ / przedmuch | Ar 4.8 / 4-6 l/min / 2 min |
| Tlen resztkowy dopuszczalny | ≤ 50 ppm (wym. klienta) [[DO SPRAWDZENIA]] | Wolfram (rodzaj, Ø, kąt) | WL20, 1,6 mm, ok. 30° |

4. Parametry spawania

| Ścieg | Ø spoiwa [mm] | Prąd [A] | Napięcie [V] | Rodzaj prądu / biegun. | Prędkość [cm/min] | Energia liniowa [kJ/mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,6 | 65-80 | 9-11 | DC (-) | 6-9 | [[wyliczyć]] |

5. Ciepło i obróbka po spawaniu

| Podgrzewanie wstępne | nie dotyczy | Maks. temp. międzyściegowa | 150°C [[wg WPQR]] |
| --- | --- | --- | --- |
| Czyszczenie / trawienie / pasywacja | trawienie żelem, spłukanie, pasywacja | Inne | - |

| Sporządził | Zatwierdził (koordynator spawania) |
| --- | --- |
| imię, nazwisko, data, podpis | imię, nazwisko, data, podpis |